### Подшипники скольжения

1.Общие сведения, назначение и классификация.

Подшипники служат опорой для валов и вращающихся осей. Во избежание снижения К.П.Д. механизма потери в подшипниках должны быть минимальными. От качества подшипников в значительной степени зависит работоспособность и долговечность машин.

Подшипники по виду трения различают:

1.подшипники скольжения, у которых опорный участок вала (цапфа - шип, шейка, пята) скользит по поверхности подшипника.

- Подшипники качения, у которых трение скольжения заменяют трением качения посредствам установки шариков или роликов между опорными поверхностями подшипника и вала.

В зависимости от направления воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения различают на: радиальные, служат для восприятия радиальных нагрузок, упорные, или подпятники, служащие для восприятия осевых нагрузок - вдоль геометрических осей валов, и радиально-упорные, служащие для восприятия одновременно радиальных и осевых нагрузок.

Подшипники скольжения имеют ограниченное применение по сравнению с подшипниками качения и применяются в следующих случаях:

- для очень быстроходных валов (долговечность подшипников качения очень мала);

- для точной установки валов и осей;

- для валов очень большого диаметра (нет подшипников качения);

- для обеспечения условий сборки, когда подшипники должны быть разъемными, например, для коленчатого вала;

- при работе подшипников в воде, агрессивной среде и т.п. (подшипники качения неработоспособны );

- для тихоходных валов неответственных механизмов, когда подшипники скольжения оказываются проще по конструкции и дешевле подшипников качения.

Недостатки: 1.требуют постоянного надзора за состоянием смазки и нагревом;2.значительные потери в период пуска и плохой смазки; 3.большой расход смазочного материала;

2.Конструкции подшипников скольжения.

Форма рабочей поверхности подшипника скольжения так же, как и форма цапфы вала, может быть цилиндрической:

Плоской:                           Конической:                                        Шаровой:

Цапфу, передающую осевую нагрузку, называют пятой, а опору (подшипник) - подпятником. Подшипники с конической поверхностью применяют редко, Их используют при небольших нагрузках в тех случаях, когда необходимо систематически устранять зазор от износа подшипника. Также редко применяют и шаровые подшипники. Эти подшипники допускают перенос оси вала, т.е. обладают свойством самоустановки.

Основным элементом подшипника является вкладыш 1.

Вкладыши изготовляют из антифрикционных материалов. Их устанавливают в специальном корпусе подшипника 2 или непосредственно в корпус машины (станине, раме и т.д.).

Конструкции подшипников скольжения разнообразны и зависят от конструкции машины, в которой устанавливают подшипник.

Чаще всего подшипники не имеют специального корпуса и их размещают непосредственно в станине или раме машины.

Корпус и вкладыш могут быть неразъемными или разъемными. Разъем вкладыша выполнен перпендикулярно к нагрузке Р или близко к этому положению. При этом не нарушается непрерывность несущего масляного слоя.

Неразъемные подшипники проще по конструкции и дешевле разъемных, но они неудобны при монтаже осей и валов. Поэтому эти подшипники обычно применяют для кольцевых цапф соей и валов небольших размеров.

Разъемные подшипники очень удобны при монтаже осей и валов и допускают регулировку зазоров  в подшипнике путем сближения крышки и основания. Поэтому преимущественное применение имеют разъемные подшипники скольжения.

3.Режимы трения в опорах.

Трение в подшипнике определяет износ и нагрев подшипника , а также его К.П.Д.. Таким образом , величина работы трения является основным показателем работоспособности подшипника.

В зависимости от толщины слоя смазочного материала различают жидкостное и полужидкостное трение

При жидкостном трении рабочая поверхность вала и вкладыша разделены слоем масла, толщена h которого больше суммы высот R z  неровностей поверхности, т.е. h>R z цапфа +R z подшипник.

Масло воспринимает внешнюю нагрузку, предотвращая соприкосновение рабочих поверхностей т.е. их износ. Сопротивление движению в этом случае определяется только внутренним трением в смазочной жидкости.

Величена коэффициент жидкостного трения располагается в пределах от 0,001 до 0,005.(эта величина может быть меньше коэффициента трения качения).

При полужидкостном трении в подшипнике будет смешанное одновременно жидкостное и сухое. Полужидкостное трение сопровождается износом трущихся поверхностей.

Самый благоприятный режим – режим жидкостного трения. Образование режима жидкостного трения является основным критерием расчета подшипников скольжения.

Исследование режима жидкостного трения в подшипниках основано на гидродинамической теории смазки. Эта теория базируется на решениях дифференциальных уравнений гидродинамики вязкой жидкости (Навье-Стокса), которые связывают давление, скорость и сопротивление вязкому сдвигу.

Рассмотрим две пластины, залитые маслом и нагруженные силой Р. Под действием силы Q, пластина А движется относительно Б со скоростью V

Если скорость мала, пластина А выжимает смазку с пластины Б, поверхности соприкасаются - полужидкостное трение.

С увеличением скорости скольжения пластина А поднимается в масленом слое и принимает наклонное положение (водные лыжи). Между пластинами образуется сужающийся зазор. Протекание масла через этот зазор сопровождается образованием давления Р которое уравновешивает внешнюю нагрузку.

Переход к режиму жидкостного трения происходит при некоторой скорости называемой критической Vкр. Таким образом, для работы подшипника в режиме жидкостного трения необходима подъемная сила создаваемая давлением жидкого смазочного материала. Существует два способа создания “ поддерживающего ” давления: статический (гидростатический) и гидродинамический.

В гидростатических подшипниках давление в поддерживающем слое смазочного материала создают насосом, подающим смазочный материал в зазор между цапфой и подшипником. Гидростатические подшипники требуют для нормальной работы сложной гидросистемы, чтобы осуществлять подачу масла в зону высокого гидравлического давления (под цапфу).

Подавляющее большинство опор с жидкостным трением работает в условиях гидродинамического режима. В радиальных подшипниках клиновая форма зазора образуется за счет смещения центров цапфы вала и вкладыша. При угловой скорости   кр цапфа всплывает в масле и несколько смещается в сторону вращения. С увеличением угловой скорости увеличивается толщина разделяющего масляного слоя   h.

Это происходит вследствие эксцентрического расположения цапфы в подшипнике. Под нагрузкой торцевые зазоры между цапфой и подшипником оказываются снизу меньшими, чем сверху. В результате переменный расход через зазор смазочного материала приводит к появлению требуемого давления и подъемной силы. Давление определяется зазором, радиальной силой и вязкостью материала.

4.Виды повреждений.

Работа сил трения в опоре расходуется на нагрев и износ ее деталей.

Подшипники, работающие в режиме гидродинамического трения, изнашиваются только в периоды пуска и остановки машины, когда в клиновые зазоры вследствие малой относительной скорости не создается необходимое давление для образования толстого слоя смазки, разделяющего твердые поверхности.

При превышении установленных скоростей, недостатке смазки или больших давлениях возрастает температура подшипника и наступает заедание – наиболее опасный вид разрушения.

При действии переменных нагрузок (например, в поршневых двигателях) поверхность вкладыша  может выкрашиваться вследствие усталости.

5.Материалы вкладыша.

Изнашиванию должны подвергаться вкладыш, а не цапфа вала, так как замена вала значительно дороже замены вкладыша.

Требования к вкладышам: 1) Достаточная износостойкость и высокая сопротивляемость заеданию. 2) Низкий коэффициент трения и высокая теплопроводность. 3) Высокая сопротивляемость хрупкому разрушению при действии ударных нагрузок и длительное сопротивление усталости.

Бронзы – оловянные, свинцовые, кремниевые, алюминиевые. Обладают высокими механическими характеристиками, но плохо прирабатываются и окисляют масло.

Чугун – хорошие антифрикционные свойства, но прирабатывается хуже, чем бронза (тихоходные и слабонагруженные подшипники). Наиболее применяемые – A4C – 1.

Баббит – на оловянной, свинцовой и др. основах – лучший материал для подшипников скольжения. Хорошо прирабатываются, мало изнашивает вал, стоек против заедания, не окисляет масло. Отрицательное свойство – хрупкость и высокая стоимость.

Пластмассы – на древесной (дсп) или хлопчатобумажной основе – текстоне. Дерево, резина и другие материалы могут работать при водяной смазке (гидротурбины).

Капроны – тонкий слой наносят на рабочую поверхность металлического вкладыша.

Металлокерамический вкладыш – прессованием при высоких температурах порошков бронзы или железа с добавлением графита, меди, олова или свинца. Неметаллические материалы устойчивы против заедания, хорошо прирабатываются, могут работать при смазывании водой, что имеет существенное значение для подшипников насосов и в пищевых машинах и т.д.

Расчет подшипников, работающих при полужидком трении.

(на самоподготовку)

К таким подшипникам относятся подшипники грубых тихоходных механизмов; не установившейся режим работы, плохие условия подвода смазки.

Подшипники скольжения, работающие в режиме полусухого или полужидкостного трения, рассчитывают по среднему давлению P между цапфой и вкладышем и по произведению этого давления на окружную скорость скольжения цапфы, т.е. по величине pv.

P=Pld≤p

и

pv≤pv

P – радиальная нагрузка на подшипник, d – диаметр цапфы, l – длина подшипника, V – окружная скорость цапфы.

Диаметр d цапфы подшипника определяют конструктивно в зависимости от диаметра вала. Длину вкладыша подшипника выбирает в зависимости от диаметра d.

l=ϕd

ϕ=0.5÷1.2

Допускаемые значения [p] и [pv] определяют из опыта эксплуатации (справочники и спец. литература).

6. Расчет подшипников скольжения (радиальных) при жидкостном трении

При расчете подшипника обычно известны: цапфы d,нагрузка P и частота вращения n. Определяют длину подшипника l, зазор , сорт масла  .

Большинством из неизвестных параметров задаются, основываясь на рекомендациях, выработанных практикой, и затем проверяют запас надежности подшипника по режиму жидкостного трения.

При выборе ld учитывают конструктивные особенности (габариты, массу и пр.). Распространенные значения ld=0.5÷1. Выбранную величину ld проверяют по [p] и [pv].

Далее в зависимости от давления P и окружной скорости цапфы V выбирают относительный зазор Ψ=bd. Для валов до  250 зазор желательно согласовать с одной из стандартных насадок (насадки с зазором).

Далее, задаются сортом масла и его средней рабочей температурой,– определяют расчетную вязкость масла  (по t ср. из таблицы или графику определяют ).

Затем по различным зависимостям (аналитическим и графическим) определяют толщину масленого слоя h и определяют коэффициент запаса надежности подшипника по толщине масленого слоя

Nh=hhкр≥nh≈1.5÷2

где hкр=1.5÷2RZ1+RZ2

Rz1 и Rz2 - шероховатости поверхностей, в пределах от 6,3 до 0,2 мкм.

В наиболее ответственных случаях приближенный расчет дополняют тепловым расчетом и расчетом режима смазки.

Тепловой расчет подшипника производят на основе составления уравнения теплового баланса, т.е. приравнивания теплообразования в подшипнике  к его теплоотдаче.

При стационарном режиме тепловой баланс

W=W1+W2

W1 – количество тепла, отводимое от подшипника маслом.

W1=cVρ (tвых – tвх.)

c – удельная теплоемкость масла ДжкгК.

ρ- плотность.

V – объем масла, протекающего через подшипник.

W2 = kF (tвых tвх)

W – количество тепла, выделяемого в подшипнике в результате потерь на трение.

##### W=Pfv/

###### Из баланса

.tм=tвх+0.5(tвых-tвх)tм